正电子谱学原理

- 正电子

- 正电子湮没

e++e−−nγ(n=2,3...)

- 双光子湮没

n = 2

- 正电子寿命

- 湮没光子的能量和Doppler展宽

- 湮没光子的角关联

2湮灭过程中动量守恒的矢量图

θ≈PTM0C

ΔE=cPL2

Doppler展宽的线性参数

- 正电子源

- 放射性同位素

1122
              Na−1122
              Ne+e++γ(1.28MeV)

- 单能慢正电子束

正电子实验

- 正电子湮没技术（70年代）

- 正电子湮没谱学（80年代）

- 正电子谱学（90年代后期）

- 正电子谱学的主要特点：

- 对固体中原子尺度的缺陷研究和微结构变化十分敏感，是其他手段无法比拟的。

- 对研究材料完全无损伤，可进行生产过程中的实时测量，能够满足某些特点的测量要求。

- 理论比较完善，可以精确计算很多观测量同实验进行比较。

- 固体内部的信息由光子毫无失真的带出，对样品要求低，不需特别制备或处理，不受半导体导电类型和载流子浓度等因素影响。

- 作为电子的反粒子，正电子容易鉴别，又能形成电子偶素，可以替代电子探针来获得材料中更多的信息，在许多实验中能够大大降低电子本底。

正电子谱学基本实验技术

- 正电子寿命谱

- 湮灭能谱的Doppler展宽及其S参数

- 湮没辐射的角关联

- 慢正电子束

- 慢正电子束装置

- 单能正电子的注入深度

- 正电子扩散

慢正电子束流的慢化体结构

其中，S: 22Na源      P: 铅屏蔽      M: 钨慢化体      T: 靶材料

C: 有补偿线圈      D: 高纯锗探测器      E: 液氮冷却装置

Slowpos-USTC：慢电子束流装置示意图

Slowpos-USTC：慢电子束的数据测量和控制系统

- 慢正电子束特点：

  - 可探测真实表面（几个原子层）的物理化学信息

  - 探测物体内部局域电子密度及动量分布

  - 可获得缺陷沿样品深度的分布

- 单能正电子平均注入深度的经验公式：

Z = AEn其中 A = 400ρ (A ∘keVn)， ρ为靶密度(gcm3) E为正电子注入能量(keV) n = 1.62

正电子谱学应用之一

Open volume defects of superconducting thin film YBa2Cu3O7-d

高温超导体中空位型缺陷不仅是不可避免的，而且也是必须的。

外延薄膜的临界电流密度比相应的块材单晶高约三个量级。

单能慢正电子束是研究薄膜空位型缺陷的有效方法。

- Open volume defects of superconducting thin film YBa2Cu3O7-d

- 空位型缺陷与沉积条件的关系

X Y Zhou et al ,

J Phys. CM 9,  L61

Phys.Rev. B54, 1398

Phys.Lett. A225, 143

Physica C  281, 335

- 相同空气分压，衬底温度越高，正电子平均寿命越小

- 相同衬底温度，空气分压越高，正电子平均寿命越大

- 空位型缺陷的正电子寿命(360ps)不变

- 结论

  - 空位型缺陷的类型与沉积条件无关

  - 相同空气分压，衬底温度越高，缺陷越少；相同衬底温度，空气分压越高，缺陷越多

  - 空位型缺陷对应的是阳离子空位及其复合体

- 正电子寿命的温度依赖关系

- 平均寿命随温度的降低而降低

- I2  随温度的降低而降低

- Tau2随着温度的降低而升高

- （块材）平均寿命随温度的降低而升高

- （块材）Tau2 与和掺杂量温度无关

- Summary

  - 深浅捕获中心共存

  - 深捕获中心（缺陷）在低温下有长大的趋势，可能形成心的磁通钉扎中心

- 结论

- 高温超导薄膜中存在两类缺陷

  - 浅捕获中心——位错、孪生晶界等

  - 深捕获中心——阳离子空位及其复合体

- 阳离子空位及其复合体的尺度与沉积条件无关

- 低温下，缺陷有长大的趋势

正电子谱学应用之二

分子束外延硅薄膜的质量评价

分子束外延生长半导体薄膜

衬底温度的重要性—最佳生长温度LT—MBE

慢正电子束技术—无损检测外延膜质量

- 实验结果

| 样品号 | 1080 | 1079 | 1087 | 1086 | 1003 | 1078 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外延层厚（nm） | 920 | 920 | 670 | 680 | 740 | 1130 |
| 生长温度（℃） | RT | 400 | 475 | 525 | 575 | 700 |
| Sd/Sb | 1.136 | 1.107 | 1.023 | 1.022 | 1.003 | 1.002 |

| Sd/Sb | 空位型缺陷类型 |
| --- | --- |
| 1.02~1.03 | 单空位 |
| 1.03~1.04 | 双空位 |
| >1.5 | 大的空位或空位团 |

不同生长温度下分子束外延样品S参数

X Y Zhou et al, Materials Science Forum  363-365 (2001), 475 ;

- 结论 生长温度与薄膜质量

| 室温 |  | 小空位团 |
| --- | --- | --- |
| 500℃左右 |  | 单空位 |
| 575℃ |  | 空位型缺陷基本消失 |
| 700℃ |  | 锑扩散的影响 |

正电子谱学应用之三

离子注入硅产生的缺陷及其退火行为

注入及退火条件

|  | E(keV) | I(μA) | D(ions/cm2) | t2(min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P+ | 90 | 0.5 | 2×1014 | 20 |
| P2+ | 180 | 0.25 | 1×1014 | 20 |

P+注入样品的实验S参数

P+注入硅引起的缺陷及其退火行为

| 退火温度 | 未退火 | 450（℃） | 475（℃） | 500（℃） | 525（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1(nm) | 94.3 | 87.4 | 74.8 | 69.2 | 63.7 |
| x2(nm) | 250.1 | 240.1 | 200.7 | 194.7 | 186.8 |
| Sd/Sb | 1.026 | 1.019 | 1.022 | 1.017 | 1.008 |
| K(λb) | 32 | 28 | 26 | 25 | 23 |
| Δx(nm) | 155.8 | 152.7 | 125.9 | 125.5 | 123.1 |

P2+注入样品的实验S参数

P2+注入硅引起的缺陷及其退火行为

| 退火温度 | 未退火 | 450（℃） | 475（℃） | 500（℃） | 525（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1(nm) | 71.3 | 67.5 | 77.1 | 64.8 | 57.4 |
| x2(nm) | 248.1 | 234.1 | 201.7 | 214.8 | 201.0 |
| Sd/Sb | 1.025 | 1.020 | 1.022 | 1.031 | 1.011 |
| K(λb) | 34 | 27 | 30 | 27 | 24 |
| Δx(nm) | 176.8 | 166.6 | 124.6 | 150.0 | 143.0 |

- 结论（方势阱拟合）

- 注入引起的缺陷类型

- 损伤区域随退火温度增加而变窄；即前沿、后沿均向注入面移动

- 退火不改变缺陷类型，只引起缺陷浓度的变化

- P分子离子注入的缺陷层厚一些

正电子谱学应用之四

界面微结构变化的慢正电子研究

- 描述界面的模型

S = FSSS+FOSO+FISI+FBSB

FS+FO+FI+FB = 1

- 界面的五种物理模型

- 均匀介质模型：块材衬底

- 理想线形接触模型

- 线形全吸收模型

- 有限厚度全吸收模型

- 有限厚度模型

- Al/GaAs

- Au/GaAs

- Al/GaAs  的退火效应